氮化鋁粉末（Aluminum Nitride Powder）產品規格書

產品概述 本產品為高純度氮化鋁（AlN）微粉，具備高導熱性、良好的電絕緣性與低介電常數，適用於高導熱填料、半導體封裝、導熱墊片及各類高散熱複合材料。

基本物理與化學特性

- 化學式：AlN

- CAS 號碼：24304-00-5

- 外觀：灰白色粉末

- 熔點：3000℃

- 密度：3.26g/cm^3

化學成分與質量指標 (COA)

| 檢測項目 (Item) | 標準值 (Standard) | 實測結果 (Result) | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮含量 (N) | 32.0～34.0 | 32.5 | % |
| 氧含量 (O) | 1.0～2.0 | 1.4 | % |
| 碳含量 (C) | < 500 | 262 | ppm |
| 鐵 (Fe) | < 400 | 300 | ppm |
| 矽 (Si) | < 200 | 173 | ppm |
| 鎳 (Ni) | < 10 | 9 | ppm |
| 鎢 (W) | < 20 | 9 | ppm |
| 鋅 (Zn) | < 8 | 6 | ppm |
| 鈣 (Ca) | < 1 | < 1 | ppm |

物理性能規格

- 平均粒徑 (D50)：1～3um