碳化矽微粉（Silicon Carbide Powder）產品規格書

1. 產品概述 (Product Overview)

本產品為高純度黑碳化矽（SiC）微粉，具備極高硬度、優異的導熱性、良好的耐熱衝擊性與化學穩定性。廣泛應用於高導熱填料、研磨拋光材料、半導體封裝材料、高溫耐火材料及先進陶瓷複合材料。

2. 基本物理與化學特性 (General Properties)

- 化學式 (Formula)：SiC

- CAS 號碼 (CAS No.)：409-21-2

- 外觀 (Appearance)：綠色至藍黑色/黑色結晶粉末

- 熔點 (Melting Point)：2700℃

- 密度 (Density)：1.220g/mL（堆積/鬆裝密度）

3. 產品規格與化學成分 (Specifications & Chemical Composition)

| 檢測項目 (Item) | 規格型號 SiC-10 (微米級) | 規格型號 SiC-20 (粗粒級) | 測試方法 / 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳化矽主含量 (SiC) | ≥98.0%（98.61%） | ≥97.0$（實測 97.53%） | 淨純度分析 |
| 游離碳 (F.C) | ≦0.20\%（實測 0.13%） | ≦0.30%（實測 0.22%） | 微量碳分析 |
| 三氧化二鐵 (Fe2 O3) | ≦0.20%（實測 0.14%） | ≦0.30%（實測 0.23%） | 金屬雜質分析 |
| 平均粒徑 (D50) | 9.0 ～ 10.0 um（實測 9.4um） | 20.0 ～ 22.0um（實測 21.8um） | 雷射粒徑分析儀 |

4. 安全與環保規範 (Safety & Handling)

- GHS 分類：依據 GHS 規範非屬危險物質或混合物。

- 廢棄處置：無特殊危害，處置前請參照當地相關法規處理。